شـــركت موزائيك ميبــد

موضوع گزارش :

آزمايش تعيين مقاومت خمشى و جذب آب و سايش و تلورانس و تعقر و تحدب

| نـــــوع آزمـــايش | استــانــدارد | مـــوزائيك ميبــد |
| --- | --- | --- |
| ميانگين مقاومت خمشى | 40 KG / CM | 92.86 KG / CM |
| جــذب آب | MAX : 8 % | MAX : 3.6 MIN : 1.4 |
| تلورانس ابـــعاد | MAX : + 2 MM | O MM |
| ميــانگين ســايش | MAX : 32 MM | 17.5 |
| تعقــر و تحــد ب | MAX : + 2 MM | O MM |

آزمايش كننده : شركت سهامى آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك وزارت راه و ترابرى